Перед решением задач изучить теорию по пропущенным темам  (учебник, лекции, лабораторный практикум, интернет ресурсы). Условия задач распечатать с картинками (можно в уменьшенном масштабе) и вклеить перед решениями. Работы выполнить на двойных листах в клетку, сделать титульный лист, скрепить.

Пропуск одной пары – 3 задачи.

1. Дворников Дмитрий. Пропущены лабораторные работы по физико-механическим свойствам сплавов. Решить - 6 задач.

№ 64

Методичка 4005 или 4006, лабораторная работа 1, рисунок 1.5

а) По рисунку 1.5 определить твердость четырех образцов отожженной углеродистой стали с содержанием углерода соответственно 0,1; 0,3; 0,5 и 1,1%;  рассчитать их пределы прочности, текучести, характеристики пластичности при растяжении формулы 1.5-1.8;

б) построить график в координатах твердость стали — содержание углерода (до 1,1% С), показать на графике изменение твердости отожженной стали с увеличением содержания углерода и объяснить, как изменяется при этом структура стали (использовать диаграмму железо-цеметит).

№ 154.

Указать, как повлияет на значение твердости, определенной, например, шариком по Бринеллю, повторное измерение твердости в участке, на котором его проводили ранее (т. е. в той же лунке или в непосредственной близости от нее).

№16.

Из котельного листа толщиной 15 мм вырезали образцы для испытания на ударную вязкость по ГОСТ 9454-78, как показано на рисунке. У каких образцов предполагается наибольшая и наименьшая ударная вязкость? При ответе на вопрос  соотнесите направление  прокатки металла и направление вырезки образцов.

№ 68

Объяснить, на каком приборе следует измерить твердость отожженной стали и серого чугуна. По методичке 4005 лабораторная работа 1 (рисунок – зависимость механических свойств от содержания углерода)определить твердости образцов: а) стали с 0,1 % С; б) стали с 0,45% С. По марочнику сплавов определить твердость  серого чугуна с содержанием 3% С. Объяснить, как изменяется твердость отожженной стали с увеличением в ней содержания углерода и почему эта зависимость не сохраняется для серого чугуна.

2. Роднов А. Пропущены 2 лабораторные работы по макро и микроструктурам сплавов (сталей). 1.04.17 Решить 6 задач: 257, 1, 146, 166,5.1,167

Задача №257

В стали некоторых сплавов, например, в хромоникелевой, иногда обнаруживаются дефекты, резко снижающие механические свойства и являющиеся причиной брака стали (рисунок 230). Эти дефекты обнаруживаются в изломе стали в виде своеобразных белых пятен, а после травления в кислоте – в виде большего  или меньшего количества трещин, как показано на рисунке 231. Объяснить, что представляют собой отмеченные выше дефекты, указать причины их образования и способы, предупреждающие возникновение дефектов

№1

На рисунке 1.1 показана микроструктура фасонной стальной отливки (0,3% С): а) после литья; б) после термической обработки. Указать, какая структура характеризует сталь непосредственно в литом состоянии, и описать приведенные структуры. Объяснить, для какой цели была проведена термическая обработка отливки, в чем она заключалась и в каком направлении она изменила механические свойства.

а б

а) после литья; б) после термической обработки

Рисунок 1.1 – Микроструктура углеродистой стали (0,3%С)

в фасонной стальной отливке 200)

№146

№ 146. При растяжении образца, вырезанного из монокристалла цинка, относительное удлинение в одном из направлений при разрушении может быть значительно больше удлинения образцов из обычного поликристаллического цинка. Объяснить, чем вызвано это различие.

№166

№167

3. Юсупов И. Пропущены 2 лабораторные работы по макро и микроструктурам сплавов (сталей). 1.04.17 Решить 6 задач: № 3,325, 23, 164, 246, 235

№3

На рисунке 1.3 показаны микроструктуры низкоуглеродистой стали (0,15% С) после холодной деформации и последующего нагрева до температуры рекристаллизации. Указать химический состав и дать характеристику изменений структуры стали в результате холодной деформации и последующего нагрева. Указать, как изменяются при этом механические свойства.

а б

CC; б) 650Нагрев: а) 250

Рисунок 1.3 – Микроструктуры стали после холодной деформации и после рекристаллизации 200)

Задача № 325

Шестерни подвергаются действию знакопеременных и ударных нагрузок и должны иметь максимально однородные свойства в продольном и поперечном направлениях. Их изготавливают в зависимости от типа двигателя из стали с пределом прочности: 1) 70-75 кгс/мм2 . Ударная вязкость должна быть не ниже 78 кгс·м/см2.  С использованием марочника сплавов выбрать сталь для шестерни, привести состав, марку, режим термической обработки, микроструктуру и механические свойства в готовом изделии. На основании рассмотрения макростроения поковки шестерни на рис. 291 указать последовательность операций ее изготовления, начиная с получения стали на машиностроительном заводе. Рекомендовать операцию, позволяющую создать в стали однородное строение, а следовательно и однородные свойства в продольном и поперечном направлениях.

№23.

На рисунках 23а и 23б показаны микроструктуры алюминиевых сплавов на основе системы алюминий – медь. Указать, какой из сплавов является деформируемым (и подвергался обработке давлением) и какой литейным. Описать структуру и примерные составы сплавов обоих типов и области применения их в технике.

а б

Рисунок 1.23 – Микроструктуры алюминиевых сплавов 200)(

№164

№246

№235