Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Машиностроительный институт

Кафедра сварочного производства и методики профессионального обучения

ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРОЧНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ДЕТАЛЕЙ МАШИН»

для студентов всех форм обучения

специальности  050501.65 Профессиональное обучение

(машиностроение и технологическое оборудование) (030500.08)

специализации «Технологии и технологический менеджмент

в сварочном производстве» (030504.08)

Екатеринбург 2012

Задания и методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Упрочнение и восстановление деталей машин». Екатеринбург, ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2012. 11 с.

Составители:	доц., канд. техн. наук Плаксина Л.Т.,

доц., канд. техн. Ульяшин Н.И.

Одобрены на заседании кафедры сварочного производства и методики профессионального обучения Машиностроительного института РГППУ. Протокол от «6» марта 2012 г.  № 8

Заведующая кафедрой СП                                                 М. А. Федулова

Рекомендованы к печати методической комиссией Машиностроительного института РГППУ. Протокол от «14» марта 2012 г. № 7

Председатель

методической комиссии МаИ	                                      А. В. Песков

©   ФГАОУ ВПО «Российский

государственный

профессионально-педагогический университет», 2012

©   Л.Т. Плаксина

ВВЕДЕНИЕ

Методические указания для контрольной работы по дисциплине «Упрочнение и восстановление деталей машин» является эффективным средством закрепления, углубления и обобщения полученных знаний. Кроме этого, при выполнении контрольной работы студенты приобретают навыки самостоятельного творческого применения теоретических знаний к комплексному решению инженерных задач.

Основной технический и справочный материал студент должен найти самостоятельно из рекомендованной технической литературы. Успешному выполнению контрольной работы должны способствовать знания, полученные студентами при изучении общеинженерных и специальных дисциплин «Химия», «Физика», «Высшая математика», «Сопротивление материалов», «Техническая механика», «Материаловедение и технология конструкционных материалов», «Теория сварочных процессов», «Газопламенная обработка металлов», «Оборудование отрасли», «Сварные конструкции» и др.

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Основной целью контрольной работы является получение студентами навыков самостоятельного решения технологических вопросов по восстановлению изношенных деталей машин и методам их упрочнения. Ставится задача научить студентов пользоваться специальной технической литературой, стандартами и другими техническими материалами. Вместе с тем, контрольная работа позволяет выявить степень усвоения студентами знаний и умение применять их в решении практических задач.

При выполнении контрольной работы студенты должны обратить внимание на следующие моменты.

-  в теоретических вопросах необходимо конкретно раскрывать сущность заданного вида разрушения изделия, детали, его физические основы;

-  при раскрытии вопросов упрочнения и восстановления детали следует основываться на современных технологиях;

-  при выполнении практической части необходимо проявить инициативу и творческие способности;

-  при выполнении практической части работы должен быть в максимальной степени использован передовой опыт, а также личный опыт студента, приобретенный им в период обучения по специальности.

2.  ТЕМАТИКА И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОБЪЕМУ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа выполняется студентами по индивидуальному заданию (табл.1) в соответствии с требованиями методических указаний по оформлению курсовых и дипломных работ [1].

Номера вариантов заданий к контрольной работе приведены в таблице 1. Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента (Ф) и последней цифре номера зачетной книжки (ЗК): студент Петров (номер зачетной книжки -250837) - номер варианта - 37; студент Яковлев (номер зачетной книжки -250865) - номер варианта - 10.

Таблица 1

| Фамилия (Ф) | Номер зачетной книжки (ЗК) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, И | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| К, Л, М, Н, О, П, Р, С | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Т, У, Ф, X, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями методических указаний по оформлению курсовых и дипломных работ [1].

По тексту работы следует делать ссылки на литературные источники с указанием порядкового номера, который занимает данный источник в списке использованной литературы.

Контрольная работа должна содержать:

-  титульный лист;

-  задание на контрольную работу;

-  содержание;

-  основную часть;

-  список использованной литературы.

Каждый вариант содержит марку стали, ее назначение и область применения. При выполнении основной части контрольной работы должны быть решены следующие вопросы:

- химический состав и механические свойства изделия, конструкции или рабочего органа;

-  описаны условия эксплуатации изделий, конструкций или рабочего органа, подверженного интенсивному разрушению;

-  определены вид и характер разрушения, выделен ведущий механизм изнашивания, приведена схема износа;

-  выбрана и обоснована схема установки или способа для упрочнения и восстановления детали изделия;

-  выбрана и обоснована технология и материал для упрочнения и восстановления, приведены режимы упрочнения детали;

-  приведены режимы термической обработки детали после восстановления и упрочнения (если это необходимо по техническим условиям).

Сроки выполнения работы устанавливаются учебным планом и графиком учебного процесса.

3. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Таблица 2

| Ва-ри-ант | Марка стали | Назначение и область применения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сталь 15, 20, 15Г | Малонагруженные детали: валика, втулки, пальцы, оси, копиры. Тонкие детали, работающие на истирание, фрикционные диски, рычаги, вкладыши и т.д. |
| 2 | Сталь 30, 35 | Кольца клапанов, шатуны, шлицевые валики |
| 3 | Сталь 40, 45 | Детали, требующие более высокой прочности при средней вязкости: валы коленчатые, распределительные и шпиндели станков, червячные валы, цилиндры, шестерни малонагруженные, муфты, пальцы, сухари |
| 4 | Сталь 50, 55, 60 | Детали высокой прочности: зубчатые колеса, штоки, валы, прокатные валки, эксцентрики, бандажи |
| 5 | Сталь 65, 70, 85 | Рессоры, пружины, детали, подверженные абразивному изнашиванию |
| 6 | Сталь 30Г | Детали, подвергающиеся истиранию: оси, валы, зубчатые колеса, вилки, рычаги |
| 7 | Сталь 40Г, 50Г | Детали, подвергающиеся истиранию при действии высоких нагрузок: диски трения , валы, полуоси |
| 8 | Сталь 60Г | Зубчатые колеса, бандажи, вагонные шпиндели, пружинные шайбы, тормозные диски |
| 9 | Сталь 65Г, 70Г | Детали, работающие на износ, зажимные и подающие цанги различных размеров, пружины плоские и круглые, втулки, фрикционные диски, ножи |
| 10 | Сталь 15Х | Цементуемая сталь. Пальцы поршневые, распределительные валы двигателей, толкатели, клапаны, крестовины карданов, мелкие детали, работающие в условиях износа и трения |
| 11 | Сталь 20Х | Шестерни коробки передач, кулачковые муфты, втулки, направляющие планки, шпиндели, плунжеры, оправки, копиры, шлицевые валики |
| Продолжение таблицы 2 |
| 12 | Сталь 40Х | Детали, работающие на средних скоростях и средних удельных давлениях: шестерни, шпиндели и валы и подшипниках качения, червячные валы, шлицевые валы. Детали, работающие при средних окружных скоростях и высоких удельных давлениях при небольших ударных нагрузках: шестерни, шпиндели, втулки, кольца, рейки |
| 13 | Сталь 45Х, 50Х | Крупные детали, работающие при средних скоростях и удельных давлениях: шестерни, шпиндели и валы, работающие в подшипниках качения. червячные валы, шлицевые валы |
| 14 | Сталь 38 ХА | Шестерни, работающие при средних скоростях и удельных давлениях (при повышенной прочности с предварительным улучшением) |
| 15 | Сталь 45Г2, 50Г2 | Крупные детали малонагруженные: шпиндели, валы, шестерни, детали тяжелых станков |
| 16 | Сталь 18ХГТ | Детали, работающие на больших скоростях, средних и высоких давлениях с ударными нагрузками: шестерни, шпиндели, работающие в подшипниках скольжения, червяки, кулачковые муфты, шпиндели |
| 17 | Сталь 20ХГР, 12ХН2 | Тяжелонагруженные детали, работающие при больших скоростях и ударных нагрузках: шестерни, гильзы, червяки, кулачковые муфты, шпиндели |
| 18 | Сталь 40ХГР, 40ХН, 40ХНМ, 30ХН3 | Крупногабаритные детали, шпиндели, валы, оси, цилиндры низкого давления и другие детали моторостроения |
| 19 | Сталь 20ХФ | Некрупные детали (из-за небольшой прокаливаемости), подвергаемые цементации и закалке с низким отпуском: шестерни, поршневые кольца, распределительные валики |
| 20 | Сталь 40ХФА | Высокопрочная сталь, применяемая после закалки и отпуска для ответственных деталей |
| 21 | Сталь 40 ХС | Высокая прочность, но умеренная вязкость в связи с небольшой прокаливаемостью, применяется для небольших деталей |
| 22 | Сталь 30 ХГС | Детали средних размеров, мелкие детали сложной конфигурации, работающие в условиях износа (рычаги, толкатели) для ответственных конструкций, подвергающихся знакопеременным нагрузкам |
| Продолжение таблицы 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 23 | Сталь 35ХМ | Валы, детали турбин и крепеж, подвергающиеся повышенным температурам |
| 24 | Сталь 45ХН, 50ХН | Детали, работающие при средних скоростях и средних удельных давлениях: шестерни, валы и шпиндели в подшипниках качения, червячные валы. Детали, работающие при средних окружных скоростях и высоких удельных давлениях при небольших ударных нагрузках: шестерни, валы, втулки, рейки, роторы гидронасосов |
| 25 | Сталь 0Х13, 10Х13, 20Х13 | Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам: клапаны гидравлических прессов, предметы домашнего обихода |
| 26 | Сталь 30Х13, 40Х13 | Режущий, мерительный и хирургический инструмент, пружины, карбюраторные иглы |
| 27 | Сталь 10Х13Н3 | Тяжелонагруженные детали, работающие в условиях пресной и морской воды и их паров. Лопасти турбин, гребные винты |
| 28 | Сталь 90Х18 | Шарикоподшипники высокой твердости для нефтяного оборудования, ножи высшего качества, втулки и другие детали, подвергающиеся сильному износу и действию агрессивных сил |
| 29 | Сталь 10Х12СЮ, 40Х9С2, 40Х10С2М, 30Х13Н7С2 | Клапаны автомобильных, тракторных и дизельных моторов, колосники, различные детали |
| 30 | Сталь 10Х5М, 10Х5ВФ | Корпуса и внутренние элементы аппаратов нефтеперерабатывающих заводов, детали насосов, задвижки |
| 31 | Сталь 10Х12Н2ВМФ, 10Х12ВНМФ | Диски компрессоров, лопатки и другие нагруженные детали, работающие при температуре до 6000С |
| 32 | Сталь У7А, У7В | Инструмент, подвергающийся ударам и толчкам и требующий большой вязкости при умеренной твердости: зубила, кузнечные штампы, обжимки, отвертки, ножницы для резки жести, штампы по коже, бурава |
| Окончание таблицы 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 33 | Сталь У8, У8А | Инструмент, подвергающийся ударам и толчкам и требующий повышенной твердости при наличии достаточной вязкости: матрицы простой формы, ножницы и ножи для резки металла, пуансоны, клейма, зубила по камню и углю, пневматический инструмент |
| 34 | Сталь 170Х12М, 170Х12Ф1 | Холодные штампы высокой устойчивости против истирания, не подвергающиеся сильным ударам и толчкам, волочильные доски, гибочные и формовочные штампы, матрицы и пуансоны вырубных и прошивных штампов |
| 35 | Сталь 90Х, 50ХВ2С, 55ХВ2С, 60ХВ2С | Валки холодной прокатки, клейма, пробойники, матрицы и пуансоны для холодной высадки, деревообделочного инструмента |
| 36 | Сталь 40ХС | Зубила, обжимки, ножницы для горячей и холодной резки металла, штампы горячей вытяжки |
| 37 | Сталь 40Х8В2, 30Х2В8 | Матрицы и пуансоны, работающие в тяжелых условиях нагрева, пресс-формы, применяемые при формовке изделий из пластмасс, валков горячей прокатки |
| 38 | Сталь Р9К5, Р9К10, Р18К5Ф2 | Инструмент, нагревающийся в процессе работы до высоких температур, для обработки нержавеющей стали, жаропрочных сплавов и других твердых материалов |
| 39 | Сталь Р9Ф5 | Инструмент, используемый на отдельных операциях при небольших сечениях стружки и без сильного разогрева инструмента. Для обработки материалов, обладающих абразивными свойствами, жаропрочных сплавов и сплавов на основе титана |
| 40 | Сталь 10ХН35ВМТ, 10ХН35ВТЮ | Диски, лопатки турбин, работающие при температурах до 8500С |

Литература

Основная

1. Федулова М.А., Билалов Д.Х. Выпускная квалификационная работа. Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2011. – 96 с.

2. Виноградов В.М., Черепахин А.А., Шпунькин Н.Ф. Основы сварочного производства: учеб. пособие. - М.: Академия, 2010. - 272 c.

3. Пожидаева С.П. Основы производства: Материаловедение и производство металлов: учеб. пособие. - М.: Академия, 2010. - 240 c.

4. Арзамасов В.Б., Волчков А.Н., В.А.Головин В.А. и др. Материаловедение и технология конструкционных материалов / Под ред. В.Б. Арзамасова, А.А. Черепахина. - М.: Академия, 2010. - 448 c.

5. Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением. - М.: Академия, 2010. - 448 c.

6. Чернышов Г.Г. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической резки: учеб. пособие: - М.: Академия, 2010. - 224 c.

7. Милютин В.С., Катаев Р.Ф. Источники питания и оборудование для электрической сварки плавлением. - М.: Академия, 2010. - 368 c.

Дополнительная

8. Милютин В.С., Шалимов М.П., Шанчуров С.М. Источники питания

для сварки. Учебник. - М.: Айрис-пресс, 2006.

9. Сварка, наплавка, контроль: в 2-х томах, под. ред. Алешина Н.П. -М.: изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2005.

10. Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением. - М.: Издательский центр «Академия» 2006.

11. Пейсахов В.М. Материаловедение и технология конструкционных материалов. Учебник для вузов. ‒ СПб: Издательство Михайлова В.А. , 2005. ‒ 410 с.

12. Коротков В.А. Методы повышения износостойкости деталей машин. Учебное пособие. – Нижний Тагил: НТИ ГОУ ВПО «УГТУ – УПИ», 2004. – 89 с.

13. Поляк С.М. Технология упрочнения. В 2-ух  томах. -  М.: «ЛВМ – СКРИПТ», - Машиностроение, 1995. 1 т. – 832 с. 2 т. – 688 с.

14. Справочник по наплавке. / И.А. Толстов, В.А. Коротков – Челябинск: Металлургия, 1990. – 384 с.

15. Хасуи А, Моригаки О. Наплавка и напыление. Пер с яп. В.Н. Попова: Под ред. В.С. Степина, Н.Г. Шестеркина – М.: Машиностроение,1985.–240с.

16. Молодых Н.В.. Зенкин А.С. Восстановление деталей машин. Справочник. – М.: Машиностроение, 1989. – 480 с.

17. Коротков В.А. Восстановление и упрочнение деталей и инструментов плазменными технологиями. – Челябинск: Металл, 1983. – 144 с.

ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению контрольной работы по дисциплине

«Упрочнение и восстановление деталей машин»

Подписано в печать     	 Формат 60х84/16. Бумага для множ. аппаратов.

Печать плоская.  Усл.печ.л.      Уч.-изд.л.     Тираж              экз.  Заказ

ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет». Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11.

Ризограф ФГАОУ ВПО РГППУ. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11.