## Вариант 35

1. Вычертите диаграмму железо - карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 1,8 % С. Для заданного сплава определите при любой температуре между солидусом и ликвидусом: состав фаз, т.е. процентное содержание углерода в фазах; количественное соотношение фаз. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?

2. Изделия из стали 50 закалены: первое - от температуры 740° С, а второе - от температуры 820° С. Используя диаграмму состояния железо-цементит, укажите выбранные температуры нагрева и объясните, какое из этих изделий имеет более высокую твердость и лучшие эксплуатационные свойства и почему.

3. Выберите сталь для изготовления рессор. Назначьте режим термической обработки, опишите микроструктуру и свойства рессор в готовом виде. Каким способом можно повысить усталостную прочность рессор?

4. Для изготовления машинных метчиков выбрана сталь Р18. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите структуру и свойства стали после термической обработки.

5. Для изготовления деталей, работающих в активных коррозионных средах, выбрана сталь 15Х25Т. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Объясните назначение легирующих элементов, введенных в эту сталь.

6. Для изготовления некоторых деталей самолета выбран сплав В96. Укажите состав сплава, опишите способ его упрочнения, объяснив природу упрочнения, и укажите характеристики механических свойств сплава.

7. Опишите теплостойкие и жаропрочные пластмассы (с теплостойкостью выше 200° С). Укажите условия их применения.

## Вариант 36

1. Вычертите диаграмму состояния железо - карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую нагревания (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,1 % С. Для заданного сплава определите при любой температуре между солидусом и ликвидусом: состав фаз, т.е. процентное содержание углерода в фазах; количественное соотношение фаз. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?

2. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8, нанесите на нее кривую режима термической обработки, обеспечивающей получение твердости 60... 63 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и какая структура получается при этом.

3. Для отливки деталей автомобилей и ряда машин, работающих в условиях динамических нагрузок, используют ковкие чугуны. Назначьте марку чугуна, укажите состав, обработку, структуру и механические свойства.

4. Для изготовления штампов, обрабатывающих металл в горячем состоянии, выбрана сталь 5ХНМ. Укажите состав, назначьте режим термической обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства штампов после термической обработки.

5. В машиностроении используется сталь ШХ15-Ш. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Укажите способ получения стали. Назначьте режим термической обработки и приведите его обоснование. Опишите структуру и свойства стали после термической обработки.

6. Для изготовления некоторых деталей двигателя внутреннего сгорания выбран сплав АК4-1. Укажите состав, способ изготовления деталей из этого сплава и опишите характеристики механических свойств.

7. Опишите механизм и характер деформации полимеров в стеклообразном и вязкотекучем состояниях. Укажите область применения полимеров в этих состояниях.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Диаграмма состояния сплавов системы Fe – Fe3C

Рис. 2. Диаграмма изотермического превращения аустенита эвтектоидной стали У8, схемы структур и их примерная твердость

Таблица 1

Улучшаемые стали

| Марка стали | Условия нагружения | Прокаливаемость, Dкр, мм | Применение | (В, МПа | (0,2, МПа | (, % | KCU МДж/м2 | НВ, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30 40 45 50 | Детали, работающие при малых нагрузках | 8-12 | Гладкие, ступенчатые, карданные валы, фланцы, штифты, цапфы | 700-800 | 500-700 | 11-15 | 1,0-1,35 | 2500-2800 |
| 30Х 40Х 40Г 40ХН | Средненагруженные детали | 15 20-25 | Оси, рычаги, коленчатые валы, шестерни, болты шатуна | 850-930 | 700-780 | 11-18 | 0,8-0,85 | 2800-2900 |
| 30ХГСА 40ХНМА 30ХН2ВФ 18Х2Н4В | Детали, работающие при наибольших удельных нагрузках | 30 80 100 120 | Валы, детали рулевого управления, тяжело нагруженные детали редукторов компрессорных машин, высоконапряженные валы ротора турбин, коленчатые валы | 1100-1150 | 850-880 | 10-15 | 1,0-1,2 | - 2800 - - |

Таблица 2

Цементуемые и нитроцементуемые стали

| Марка стали | Условия нагружения | Прокаливаемость, Dкр, мм | Применение | (В, МПа | (0,2, МПа | (, % | KCU, МДж/м2 | Твердость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | Износ при малых удельных нагрузках | Менее 10 мм | Кулачки, штамповый инструмент малого сечения | - | - | - | - | 60-64 HRC –пов. слой, 950-1000 НВ – Сердц. |
| 15Х 15Г 20Х 20Г 15ХФ 12ХН2 | Износ при повышенных удельных нагрузках | 10-15 | Штамповый инструмент, зубчатые колеса, работающие на износ без динамических нагрузок ср. сечения | 750-850 | 650-700 | 15 | 1,0-1,2 | 58-61 HRC –пов. слой, 1000-1600 НВ – Сердц. |
| 18ХГМ 18ХГТ 12ХН3А | Износ при высоких удельных нагрузках | 15-20 и более | Шестерни среднего сечения | 1200-1300 | 1000-1100 | 12-15 | 0,8-1,0 | 56-61 HRC –пов. слой, 2500-3500 НВ – Сердц. |
| 18Х2Н4В 30ХГТ | Износ при высоких удельных нагрузках | Более 100 | Зубчатые колеса автомобилей | 1300-1600 | 1100-1400 | 10-14 | 0,7-1,0 | 56-61 HRC –пов. слой, 3200-4400 НВ - сердцевина |

Таблица 3

Пружинно-рессорные стали

| Марка стали | Условия нагружения | Применение | (В, МПа | (0,2, МПа | (, % | (, % | Твердость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 85 60Г 70Г | Стали пониженной прочности | Пружины механизмов и машин | 1000-1150 | 800-1000 | 7-10 | 25-35 | 3200-4200 |
| 50ХГ 55ХГР 55С2 60С2 50ХФА 50ХГФА | Стали средней прочности | Рессоры автомашин; пружины подвижного состава железнодорожного транспорта | 1300-1600 | 1100-1400 | 5-8 | 20-35 | 3600-4800 |
| 70С2ХА 70С3А 60С2ХФА | Стали повышенной прочности | Пружины часовых механизмов и механизмов машин (тяжелонагруженных) | 1600-1900 | 1450-1700 | 6-8 | 20-25 | 3800-4800 |

Таблица 4

Инструментальные стали для режущего инструмента

| Марка стали | Условия работы, tдопуст на режущей кромке | Прокаливаемость, Dкр, мм | HRC после термообработки | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нетеплостойкие У8 У10 У12 У13 | Динамические нагрузки; t = 190-200о С | 8 10 10 10 | 54-58 62-63 61-65 61-65 | Деревообрабатывающий инструмент, зубила, отвертки, фрезы, сверла, ручные метчики, напильники для обработки мягких материалов |
| Нетеплостойкие 11Х ХВСГ 9ХС ХВГ | t = 200-250о С t = 250-260о С | 15-20 90 40-50 80 | 62-65 63-64 62-63 62-64 | Ручные напильники, бритвенные ножи, граверный и хирургический инструмент, плашки большого сечения, ручные сверла, развертки, плашки для нарезания мягкого материала, протяжки диаметром более 100 мм |
| Теплостойкие Р18 Р12 Р6М5 Р9 Р6М5К5 Р9М4К8 Р12Ф4К5 | t = 615-620о С t = 630-640о С |  | 62 63 63 62 65 67-69 65-67 | Метчики машинные, сверла, резцы, протяжки диаметром 80-100 мм, плашки круглые для нарезания твердых металлов, долбяки, шаберы, фрезы резьбовые, развертки Фрезы для резания труднообрабатываемых сплавов, фрезы и сверла, работающие при повышенных нагрузках |
| Твердые сплавы Вольфрамовые ВК2 ВК3 | Повышенная скорость резания t = 800о С |  | 90 91 | Чистовое и получистовое точение, нарезание резьбы, обработка серого чугуна, цветных сплавов, неметаллических материалов, резка стекла |
| ВК4 ВК6 | Высокая износостойкость t = 800о С |  | 89,5 88,5 | Черновое точение, черновая и чистовая фрезеровка чугуна, цветных (в том числе титановых) сплавов, жаропрочных материалов |
| ВК15 | Высокая сопротивляемость ударам |  | 86,0 | Волочение труб, обработка труднообрабатываемых материалов |
| Титановольфрамовые Т30К4 Т15К6 | Наивысшая износостойкость и скорость резания |  | 92 90 | Чистовое и получистовое точение стали при непрерывном режиме |
| Т15К10 | Повышенная вязкость |  | 88,5 | Чистовое строгание, черновое фрезерование стали |
| Титанотанталовольфрамовые ТТ10К8 ТТ7К12 ТТ20К9 | Высокая сопротивляемость вибрациям и выкрашиванию t = 900-1000о |  | 89 87 | Чистовая и черновая обработка труднообрабатываемых материалов, в том числе жаропрочных сталей и сплавов |

#### Таблица 5

### Оптовые цены на сталь и прокат черных металлов

| Наименование и марка стали | Оптовая цена в относительных единицах |
| --- | --- |
| Углеродистая сталь обыкновенного качества. ГОСТ 5781-61 Ст.3кп, ВСт.3пс, ВСт.6пс, ВСт.8пс ГОСТ 19854-74 БСт.1кп, БСт.3сп, БСт.4сп Углеродистая сталь качественная ГОСТ 1577-70 08кп, 25, 45, 55, 60, 70 Углеродистая сталь инструментальная ТУ 14-1-776-73 У7, У7А, У11, У11А ГОСТ 1435-54 У7…У13 Легированная инструментальная сталь ТУ 14-1-717-73 9ХС, ХВГ, ХГ, 9ХФ, Х6ВФ, Х12, Х12Ф, Х12Ф1 Быстрорежущая инструментальная сталь ТУ 14-1-3508-82 Р9, Р6М5 Р18, Р9К5 Р18К5Ф Хромистая сталь ГОСТ 1542-71 (листовая) 20Х, 30Х, 38Х, 40Х ГОСТ 5950-63 9Х, 7Х3 Марганцовистая сталь ГОСТ 1542-71 (листовая) 12Г2, 60Г, 65Г Хромокремнемарганцовистая сталь ГОСТ 1542-71 30ХГС, 35ХГСА 30ХГСА, 35ХГСА Хромоалюминиевая сталь с молибденом ГОСТ 4543-71 38ХЮА, 38Х2МЮА Хромомарганцевотитановая сталь ТУ 14-1-1930-77 18ХГТ, 25ХГТ, 30ХГТ Хромоникелевая сталь ТУ 14-1-546-72 12ХН2, 40ХН ТУ 14-1-1409-75 12ХН3А, 12Х2Н4А, ГОСТ 4543-71 12Х2НА, 20Х2Н4А, 20ХН3А Автоматная сталь ТУ 14-1-395-72 А12, А20, А30, А40Г Рессорно-пружинная легированная сталь ТУ 14-1-1986-77 55С2, 60С2, 55С2А, 70С2ХА ГОСТ 14959-69 65Г, 60С2А, 65С2ВА, 50ХФА-Ш Шарикоподшипниковая сталь ТУ 14-1-396-72 ШХ15, ШХ6 (листы) Коррозионно-стойкая и жаростойкая сталь ГОСТ 5582-75 08Х13, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 15Х28 12Х19Н9, 08Х18Н10, 12Х18Н10Т Магнитные стали ТУ 14-1-1054-74 ЕХ3, ЕХ5К5 Сплав с высоким омическим сопротивлением – нихром ГОСТ 12766-67 Х20Н80 Магнитомягкие сплавы с высокой магнитной проницаемостью ТУ 14-1-309-72 78Н (слитки) 79НМ (листы) Электротехническая сталь ГОСТ 21427-75 1211 (Э11), 1311 (Э21), 1411 (Э31) 1521 (Э44), 1561 (Э45) | 1…1,3 1,5…2,2 1,3…1,5 2…2,3 3…20 3,4…23,5 38…45 58…68 72…75 1,6…2,6 3,3…24 1,6…2,5 2,8…3 3…22 3,8…26 3,3…20,4 2,7 2,8…3 3,8…28 4,3…12,2 2,8…2,9 2,7…2,9 3,7…3,8 5…5,3 9,7…12 3…19,5 86…185 33 59 2,4…3,7 6,9…9 |

#### Таблица 6

### Оптовые цены на цветные металлы и сплавы

| Марка сплава | Оптовая цена в относительных единицах |
| --- | --- |
| Алюминий (в чушках) А999 Алюминиевые сплавы: Силумины АЛ-9, АЛ-4, АЛ-2 Высокопрочные В95, В96 Дуралюмины Д1, Д16, Д3П Деформируемые не упрочняемые термообработкой АМг5, АМг6, АМц Медь (в слитках) М1, М0 Медные сплавы Латуни ЛС59-1, Л62, Л96, ЛАЖ60-1-1 Бронзы БрОФ4,0-0,25 БрОЦ4-3 БрБ2 Магний (в чушках) Мг96, Мг90 Магниевые сплавы: Деформируемые МЛ5, МЛ6, МЛ10 Деформируемые МА1, МА2, МА14 Титан (в губке) ТГ90А Титановые сплавы: ОТ5, ВТ5-1 ОТ4-0 ВТ14 ВТ16 Свинец С 0000 Олово ОВ4-0000 Баббиты: БК2 БКА Б16 Б83 | 13,5 18,5…27 9…24 8,5…19,5 12,5 12,5 14,5…21,5 28…34,5 10,5…15,5 131…195,5 11,8 14,5…42,5 22,9…61 29 29…77,7 145…373 48…80 322 1600 1100 13,9 10,6 30,7 181 |

Таблица 7

Оптовые цены на спеченные твердые сплавы,

безвольфрамовые твердые сплавы

| Характеристика | Марка сплава | Оптовая цена в относительных единицах |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 гр. Сложности | 2 гр. Сложности | 3 гр. Сложности | 4 гр. Сложности |
| Изделия из металлокерамических твердых сплавов для режущего инструмента с неперетачиваемыми пластинками Пластины сменные многогранные Заготовки пластин сменных многогранных Заготовки изделий | ВК3М ВК6 ВК6-ОМ Т30К4 Т15К6 Т5К10 ТТ7К12 ТТ8К6 ТТ20К9 КНТ-16 КНТ-16 ТН-50 | 410 338 713 391 521 614 875 1130 1780 401 179 200 | 853 806 1480 829 1050 1210 1500 1680 2120 478 200 - | 1080 830 1520 820 1100 1280 1720 2180 2580 697 240 - | 2300 2170 4000 2180 2850 3290 4060 4740 5770 850 395 - |